## Ausschreibungstext							Seite: 	1	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

## 10	Trennwandsystem: Xi 40 A

der Firma

### Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH

Boelstrasse 10
57518 Alsdorf

# Telefon:	02741 / 93 81 38-0

##### Telefax:	02741 / 93 81 38-20

www.tw-tec.de - info@tw-tec.de

Konstruktion der Wände und Türen
Die Trennwandelemente sind in Sandwich-Bauweise ausgeführt. Der Hohlraum der Elemente wird vollflächig mit XPS-Hartschaum ausgeklebt, der die Halbschalen absolut planeben und unlösbar miteinander verbindet. Die Elemente sind allseitig gekantet - keine angesetzten Profile - flächenbündig, Elementdicke: 40 mm.

Material
Aluminium nach DIN 1725, mit Polyester-Epoxidharz - Pulverbeschichtung.
Oberfläche: Glatt (Alternativ: Strukturiert oder Anti-Graffiti)
Lackschichtendicke: ca. 60 µm.
Einbrennbedingungen: Objekttemperatur ca. 180°C. 
Die Oberfläche zeichnet sich durch hohe Kratz- und Schlagbeständigkeit sowie Farbton- und Hitzebeständigkeit aus.
Die Oberflächenbehandlung ist auf Feuchtraumbedingung ausgerichtet.

Beschläge
2 kräftige Edelstahl-Rollenbänder. (Alternativ: Rollenbänder mit selbstschließender Feder)
Die Befestigungslaschen der Scharniere sind in den Wänden/Türen eingelassen, somit beim öffnen der Türe nicht sichtbar.

Standardverriegelung 
Einsteckschloß für Drückergarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten, Riegel aus Metall. 
Drückergarnitur Fabr.: ___________(Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung)
Alternative Verriegelung:
- Riegelschloß für Knopfgarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten, Riegel aus Metall. 
  Knopfgarnitur Fabr.: ___________(Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung)

Kabinenhöhe:
2.000 mm inkl. 150 mm Fußluft (Standard)
Alternativ: Plattenhöhe bis 2700 mm

Edelstahl-Stützfuß 
Der stufenlos höhenverstellbare Stützfuß mit angeschweißtem Teller und trittsicherer Abdeck-Rosette besteht komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.
Alternativ: Bodenanschluß

Kopfleiste 
Die Frontseiten der Anlagen werden durch optimal stabilisierende Alu-Kopfleisten (pulverlackbeschichtet) verbunden.

## Ausschreibungstext							Seite: 	2	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

Wandanschluß
Der Wandanschluß erfolgt durch ein Aluminium-Profil (pulverlackbeschichtet) als Schattenfuge.
Alternativ: Schattenfuge aus Edelstahl

Standardfarben
Platten und Profile: RAL 9010 und RAL 7035
Alternativ: Jeder Farbton nach RAL. (NCS-Farbton auf Anfrage)

...... Stück	....................		....................